英文專有名詞介紹

1. General (一般專有名詞)

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明（數字表示有詳註） |
| --- | --- |
| LCD (Liquid Crystal Display) | 液晶顯示器*註. |
| Glass, substrate or glass substrate | 玻璃基版*註. |
| TFT(Thin Film Transistor) | 薄膜電晶體*註. |
| Panel | 面板 |
| Array | 排列,指在玻璃基板上做TFT的製程 LCD-Array |
| Cell | 液晶填充製程…….分為 LCD-FEOL（Cell前段） LCD-BEOL（Cell後段含Cell Tester） |
| Module | 模組,指後段組裝製程 ## LCM |
| Monitor | 監視器 |
| Pixel XGA: eXtended Graphics Array=1024*768Pixels SXGA: Super XGA=1280*1024Pixels | 像素*註. PS. 像素越多表示解析度越高 |
| Computer | 電腦 |
| Notebook | 筆記型電腦（簡稱為NB） |
| RGB (Red, Green, Blue) | 指紅綠藍三原色 |
| PM (Preventive Maintenance) | 預防保養 |
| Quality | 品質 |
| Standard | 標準 (指作業標準或品質指標) |
| Material | 材料 |
| Yield | 良率 |
| CIM (Computer Integration Manufacturing) | 電腦整合製造（指以電腦系統整合製造流程） |
| FA (Factory Automation) | 工廠自動化 |
| Exit | 出口 |
| Precaution | 預防措施 |
| Warning | 警告 |
| Emergency | 緊急 |
| Alarm | 警報 |

2. Clean Room (潔淨室專有名詞)

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Clean room | 潔淨室***註. |
| Particle | 微粒子***註. |
| HEPA (High Efficient Particulate Air) filter | 高效能粒子空氣過濾網 |
| Contamination | 污染 |
| Temperature (TEMP) | 溫度 |
| Humidity | 濕度 |
| Pressure | 壓力 |
| UPW (Ultra-Pure Water) | 超純水 |
| DIW (De-Ionized Water) | 去離子水 |
| IPA (Isopropyl Alcohol) | 異丙醇 |
| Sticky mat | 腳踏黏墊***註. |
| Cleanliness | 潔淨度 |
| ESD (Electro-static Discharge) | 靜電破壞***註. |
| Laminar flow | 層流（流體力學名詞） |
| Turbulent flow | 擾流（流體力學名詞） |
| Alcohol | 酒精 |
| Acetone | 丙酮 |
| Particle | 微粒子 |
| Dust | 灰塵 |
| Gowning room | 換衣間***註. |
| Raised floor (grating floor) | 高架地板***註. |
| Air shower | 氣浴室***註. |
| Prohibit | 禁止 |
| Clean suit (bunny suit, dust-free garment) | 無塵衣***註. |
| Glove | 手套 |
| Hairnet | 網帽 |
| Hood | 頭罩 |
| Mask | 口罩 |
| Clean shoes (dust-free shoes, boots) | 無塵鞋 |

3. Factory Automation (工廠自動化專有名詞)

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Vehicle | 運輸工具或載具 |
| AGV (Automatic Guided Vehicle) | 自動搬運車 |
| MGV (Manual Guided Vehicle) | 人力搬運車 |
| Clean lifter | 天井傳送車 |
| LIM (Linear Induction Motor) Carrier | 線性感應馬達傳送載具 |
| OHS (Overhead Shuttle) | 天車或稱軌道車 |
| Stocker (clean depot) | 存放Cassette(架子)的暫存區 |
| Battery | 電池 |
| Bay | 作業區 |
| Bumper | 保險槓 |
| Charger | 充電器 |
| Controller | 控制器 |
| Conveyor | 輸送帶 |
| Crane | 吊車（在Stocker內） |
| FFU (Fan Filter Unit) | 風扇過濾器 |
| Host | 主機 |
| I/O (Input / Output) | 輸入/輸出 |
| Inter-bay | 作業區和作業區之間 |
| Intra-bay | 作業區之內 |
| IR (Infra-Red) | 紅外線 |
| IRIF(Infra-Red InterFace) | 紅外線介面 |
| Load | 進料 |
| Unload | 卸貨 |
| Magnetic tape | AGV路徑所使用的磁條 |
| POSEIDON | 海神生產作業系統 |
| Retrieve | 【電腦】檢索,擷取(資料) |
| RTM (Rotary Transfer Machine) | 旋轉傳送機 |
| SCARA arm | AGV之傳送手臂 |
| Reset | 重新設定 |
| Transportation | 傳輸 |

*註.OPI(Operation POSEIDON Instruction)海神生產作業系統專有名詞介紹

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Recipe | 程式,製程參數 |
| Stock out | 將Cassette取出 |
| Request | 請求,要求 |
| Transfer | 傳送,運送 |
| Instruction | 命令,指令 |
| Select | 選擇 |
| Cancel | 取消 |
| Operation | 作業,操作 |
| Support | 支援 |
| Process | 製程 |
| Start | 開始 |
| Comp. | Completion的縮寫,意指完成 |
| Batch | 批量 |
| Lot | 指生產線上的在製品或產品,簡稱「貨」 |
| ID (Identity) | 識別碼(如Lot ID or Chip ID) |
| Sheet | 片(Array區玻璃基版計數單位)***註. |
| Chip | 片(Cell區玻璃計數單位)***註. |
| Inspection | 檢驗 |
| Defect | 缺陷 |
| Production | 生產 |
| Hold | 留置在當站製程（如有品質問題時） |
| Release | 將hold住的貨放行,釋出 |
| Equipment | 設備（簡稱為EQP） |
| Tool | 工具,機台 |
| WIP (Work In Process) | 在製品（製程在製品） |
| Maintenance | 維修保養 |
| Cassette | 裝在製品的架子***註. |
| Empty | 空的 |
| Reserve | 預約 |
| Report | 報告 |
| Scrap | 報廢 |
| Rework | 重工 |
| Log on | 登帳 |
| Log off | 除帳 |
| Note | 註解 |

5. Array段製程專有名詞介紹

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Material | 材料 |
| Metal | 金屬 |
| Target | 靶 |
| MoW (Moly-tungsten) | 鎢化鉬 |
| Mo (Molybdenum) | 鉬 |
| ITO (Indium Tin Oxide) | 銦錫氧化物 |
| Al (Aluminum) | 鋁 |
| AlNd(Aluminum and Neodymium Alloy) | 鋁和釹的合金以上皆為濺鍍機金屬靶的材料之一 |
| Reticle or Mask | 光罩 |
| Detergent (LH-300) | 界面活性劑的一種（清洗機用來清洗玻璃表面用LH-300為供應商型號） |
| LAL-50 | 含NH4F與HF，為清洗機用來清洗玻璃表面氧化層的化學溶液 |
| O3（Ozone） | 臭氧，主要為各製程用來清除有機物的污染或殘留 |
| NBA (1-butyl Acetate) | 乙酸正丁酯，主要用來清洗旋轉塗佈光阻時殘留在玻璃邊緣的光阻液 |
| Resist or Photo Resist | 光阻（簡稱PR） |
| HMDS | Hexamethyldisilazane的簡寫，為一種化學中間體，用以增加光阻塗佈時對晶片表面之附著力 |
| AC-1 | 帶靜電防止劑（ESD-Preventer），在上光阻機內使用，防止靜電產生，破壞玻璃元件 |
| TMAH (供應商型號為KTM-25) | Tetra-Methyl Ammonium Hydroxide的簡寫，為廠內所使用之顯影液 |
| Oxalic Acid (H2C2O4) | 草酸，濕蝕刻機中用來蝕刻5PEP中的a-ITO膜 |
| DHF | 成份為49%氫氟酸HF，主要為濕蝕刻機中用來蝕刻7PEP中的SiNx膜 |
| ITO-Etchant | 成份中含鹽酸HCl及硝酸HNO3，主要用來蝕刻7PEP中的Poly-ITO |
| BHF | 成份中含氟化銨NH4F及HF，主要用來蝕刻7PEP中的SiON |
| Al-Etchant | 成份中含乙酸CH3COOH、磷酸H3PO4及硝酸HNO3，主要用來蝕刻Mo/Al/Mo的沈積層 |
| IPA | 異丙醇 Isopropyl Alcohol的簡稱，主要用來作為設備擦拭液，在去光阻製程中亦用來清除玻璃基板上的有機殘留物（如光阻或去光阻液） |
| N-300 | 去光阻液，N-300為廠商型號，成份為單乙醇銨與單丁醚的混合物 |
| (Process) Gas | (製程)氣體…目前大多數種類的氣體，多為提供CVD，Sputter及乾蝕刻電漿源之用 |
| SiH4 | 矽甲烷……製程氣體（洩漏有爆炸危險） |
| NH3 | 氨……製程氣體 |
| N2O | 笑氣……製程氣體 |
| PH3 | 磷化氫……製程氣體 |
| N2 | 氮氣……製程氣體，常用為破真空Vent或吹乾的媒介 |
| H2 | 氫氣……製程氣體 |
| NF3 | 氟化氮……製程氣體，常用為清除CVD反應室壁沈積矽Si媒介 |
| Kr | 氪氣……製程氣體，用來轟擊濺鍍機上的金屬靶 |
| Ar | 氬氣……製程氣體，用來轟擊濺鍍機上的金屬靶或常用為加熱設備的熱傳媒介 |
| O2 | 常用來作電漿的基本組成， |
| BCl3 | 氯化硼……製程氣體，在乾蝕刻中用以作為蝕刻AlNd的電漿源 |
| SF6 | 氟化硫……製程氣體，常用的主要乾蝕刻電漿源以為提供蝕刻主原料氟的來源 |
| He | 氦氣……製程氣體，混合在其它製程氣體中，共同形成電漿源，使電漿組成分佈均勻 |
| Cl2 | 氯氣……製程氣體 |
| HCl | 氯化氫……製程氣體，蝕刻n+時的電漿源之一 |
| CF4 | 四氟化碳……製程氣體，常用的主要乾蝕刻電漿源以為提供蝕刻主原料氟的來源 |
| Equipment | 機台(儀器) |
| Vender | 廠商 |
| Cleaner | 清洗機***註. |
| CVD (Chemical Vapor Deposition) | 化學氣相沉積***註. |
| Sputter | 濺鍍機***註. |
| Coater | 上光阻機***註. |
| Pre-bake | 預烘***註. |
| Stepper | 步進式曝光機***註. |
| Exposure | 曝光 |
| Backside-Exposure | 背面曝光 |
| Titler | 刻號機，廠內部分的顯影機具有此功能，將玻璃基板的Chip ID, Glass ID及Veri-Code曝出，以為人員及機台辦認之用 |
| Edge Remover | 簡稱ER，指在旋轉塗佈光阻後，用NBA洗淨殘留在玻璃邊緣的光阻 |
| Edge Exposure | 邊緣曝光，指在顯影前將玻璃基板邊緣光阻較厚的部分再曝光，以防曝光量不足，造成光阻在顯影後殘留 |
| Developer | 顯影機***註. |
| Hard bake | 硬烤***註. |
| Etcher | 蝕刻機 |
| Wet Etch | 濕蝕刻***註. |
| Dry Etch | 乾蝕刻***註. |
| Plasma | 電漿***註. |
| RIE (Reactive ion etching) | 反應性離子蝕刻***註. |
| PE (Plasma Etch) | 電漿蝕刻機***註 |
| ICP (Inductive Coupled Plasma) | 電感偶式電漿蝕刻機***註 |
| Stripper | 去光阻機***註 |
| O3 Asher | 為去光阻機的模組之一，用來去除製程的有機殘留**註 |
| Tester | 測試機 |
| Anneal | 回火***註. |
| AMSR (Sheet Resistance) | 沈積膜的電阻值測試設備 |
| ATOS (Open/Short Tester) | 斷短路測試機 |
| ATTG (TEG Tester or TFT Device Measurement) | TFT的電性測試設備 |
| ATAR (Array Tester) | Array Defect的測試設備 |
| ALSR (Laser Repair) | 雷射修補機 |
| ANNI (Anneal Oven) | 回火設備 |
| AMGI (Particle Counter) | 微粒子偵測，偵測玻璃表面微粒子數目及大小分佈 |
| AMOR; AMKL (Pattern Inspection) | 圖案或線路檢驗設備; 主要在檢視沈積膜後、曝光後、蝕刻後及去光阻後表面的線路圖案檢查(前者簡稱Orbo, 後者簡稱KLA) |
| AMSP (Surface Profiler) | 表面輪廓檢查機，測量線路圖案的高低分佈狀況，亦可藉此求得蝕刻速率(簡稱KLA-Tencor) |
| AMOV (CD/Overlay) | 量測設備用以測量關鍵線寬CD, 及藉量測Box重疊狀況來檢視Stepper的精度**註 |
| AMSH (Microscope) | 高倍顯微鏡，主要在檢視曝光後、蝕刻後及去光阻後表面的線路圖案檢查(簡稱Olympus) |
| AMEL; AMOT (Film Thickness) | 膜厚量測儀(前者簡稱Sopra, 後者簡稱Nano) |
| AMVI (Visual Inspection) | 目視檢查機，Array段製程的最後出貨前檢查 |
| CJ | 指高壓水洗 |
| MS | 指超音波水洗 |
| # Conveyor | 傳送 |
| # Spin | 旋轉（如Spin Dryer：高速旋乾器） |
| # Chamber | 反應室（如CVD, Sputter或乾蝕刻） |
| # Load Lock簡稱LL | 閉鎖，為大氣進入真空或真空進入大氣的媒介 |
| # Heat | 加熱 |
| # Cool | 冷卻 |
| # Probe | （測試機的）探針 |
| # Process | 製程 |
| Spec | 製程的品質標準 |
| Pin-Hole | 針點小凹陷 |
| PEP (photo engraving process) | 完成一次黃光製程叫做一個PEP |
| MI | 第一次沈積的（闡極）金屬膜如MoW |
| MII | 第二次沈積的（源極和汲極）金屬膜如MoAlMo |
| a-Si (amorphous silicon) | 非結晶矽，TFT沈積層之一 |
| n+ (或n+a-Si) | 摻雜磷的非結晶矽，TFT沈積層之一 |
| SiON (應寫為SiOxNy 因O,N的比例不一定) | 氮氧化矽，TFT沈積層之一 |
| SiNx (x為Si與N的比例) | 氮化矽，TFT沈積層之一 |
| Cleaning | 清洗（Cleaner的動作稱為Cleaning） |
| Brush | 清洗機所使用之軟刷 |
| DI; DI water; Deionized Water | 去離子水 |
| UPW | 超純水 |
| Vent | 破真空，真空環境下的玻璃送至LoadLock閉鎖時，通入氮氣平衡壓力，以防止劇烈的氣壓變化造成破片 |
| Purge | 用CF或NF系列的氣體通入CVD清除器壁累積的矽 |
| Rinse | 水洗 |
| Veri-Code | 光學辦認碼**註 |
| Vacuum | 真空 |
| Deposition | 沉積 |
| Wet etching | 溼蝕刻 |
| Dry etching | 乾蝕刻 |
| Plasma | 電漿 |
| RIE (Reactive Ion Etching) | 反應式離子蝕刻機**註 |
| ICP (Inductive Coupled Plasma) | 電感偶式電漿蝕刻機**註 |
| PE (Plasma Etch) | 電漿蝕刻機**註 |
| Uniformity | 均勻性(類似(大-小)/平均值的概念) |
| Etching Rate | 蝕刻速率(=蝕刻厚度/時間) |
| Anneal | 回火 |
| Laser repair | 雷射修補 |
| Inspection | 檢視 |
| Pre-bake | 預烤 |
| Coating | 上光阻 |
| Exposure | 曝光 |
| Develop | 顯影 |
| Alignment | 對準 |
| CD (critical dimension) | 關鍵尺寸（線路關鍵處的線寬或間距） |
| Overlay | 重疊 |
| Cure | 烘烤 |
| Bake | 烘烤 |

6.Cell段製程專有名詞介紹

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Material | 材料 |
| PI (polyimide) | 聚亞醯胺 |
| CF (Color Filter) | 彩色濾光片 |
| Detergent | 洗劑 |
| γ- Butyrolactone | γ-丁內酯, 簡稱γ液, 用於清除APR版上的PI |
| Rubbing cloth | 配向布, 為棉類材質, 用於rubbing機台, 使基板產生配向, 使用前須先挑除雜質, 稱為挑布 |
| Seal | 框膠, 功能在於圍住液晶不外漏及避免水氣進入, 使用前須先調配, 稱為調膠 |
| Spacer 或 MP(Micro Pearl) | 間隙球, 功能在於維持CF與TFT兩塊玻璃間之間隙距離 |
| PS (Photo Spacer) | 功能與普通的Spacer相同, 一般用於大尺寸產品, 且可得到較好的cell gap |
| Transfer 或 Conductive Paste 或 Ag paste | 銀膠或稱導電膠 |
| UV sealant | UV 膠, 用於兩塊玻璃基板組合時假固定用 |
| Polyfron | 均壓紙, 基板壓合時使用, 用於分隔基板, 可使壓力均勻分布以及減少雜質所造成的損害 |
| LC (Liquid Crystal) | 液晶 |
| Polarizer | 偏光膜 |
| Equipment | 設備 |
| CDA (Compressed Dry Air) | 壓縮高壓乾燥空氣 |
| DIW, DI water | 去離子水, 純水 |
| Control box | 電源控制箱 |
| Valve | 閥門, 控制閥 |
| Breaker | 電源開關, 繼電器 |
| Chamber | 槽 |
| Clean booth | 潔淨工作台 |
| Process | 製程 |
| FEOL (Front End of Line) | cell 前段 |
| BEOL (Back End of Line) | cell 後段 |
| Scribe (1st scribe, 2nd scribe) | 切割 (有一次切割及二次切割) |
| Break (1st break, 2nd break) | 裂片 (有一次裂片及二次裂片) |
| Grind | 研磨 |
| PI Print , PI coater | PI 印刷 |
| PI Prebake | PI 預烤 |
| PI Post-bake | PI 後烤 |
| Rubbing | 配向 |
| Seal Pattern, Seal dispense | 框膠塗布 |
| Spacer Sprayer | Spacer 散佈 |
| Jig Press | Jig 壓合 |
| Alignment | 對位, 對準 |
| Cure | 鍵結硬化 |
| Seal Pre-bake | Seal 預烤 |
| Vacuum Anneal | 真空回火 |
| Injection | 注射 (LC-Injection:注入液晶) |
| End Seal | 封口膠 |
| Polarizer Lamination | 偏光片貼合 |

7.Module(模組)段製程專有名詞

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Cell | cell 完成後的在製品(貨) |
| Backlight | 背光板 |
| Bezel | 外框 |
| Driver IC | 驅動積體電路 |
| Soldering | 焊接 |
| Assembly | 組裝 |
| Aging | 老化 |
| Packing | 包裝 |
| Chip | 晶片 |
| Tape | 膠帶 |
| Screw | 螺絲 |
| FPC (Flexible Printed Cable) | 可撓性印刷線路 |
| PCB (Printed Circuit Board) | 印刷電路板 |
| TAB (Tape Automated Bonding) | 捲帶式晶粒接合 |
| OLB (Outer Lead Bonding) | 外引腳接合 |
| ILB (Inner Lead Bonding) | 內引腳接合 |
| COG (Chip on Glass) | 晶片接合在玻璃 |
| ACF (Anisotropic Conductive Film) | 異方性導電膜 |

7. 日常使用的英文名詞

| 英 文 專 有 名 詞 | 中 文 說 明 |
| --- | --- |
| Organization: Process Manufacturing Department Manager Section Manager Supervisor Line Leader Operator | 組織方面： 製程 製造部 經理 協理（公司中稱為主任） 管理者（公司中稱為Coordinator） 組長（公司中稱為Keyman） 作業員 |
| Sick Leave | 病假 |
| Accident Leave | 事假 |
| Take a Day off | 休息一天 |
| AWOL(absence without official leave) | 曠工（沒有請假） |
| Performance Evaluation： Poor Fair Good Excellent Outstanding Improve | 績效考核： 表現差的 普通 表現好的 優秀 卓越 有待改進 |
| Quality Control： IQC=Incoming Quality Control IPQC=In-Process Quality Control OQC=Outgoing Quality Control M.R.B.=Material Review Board Waive C.A.R.=Correct Action Report F.M.A.=Failure Mode Analysis MO=Misoperation | 品管： 進料品管 製程中品質管制 出料品管 特採 改善措施報告 操作錯誤（人為失誤） |